TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Deutschstraße 10

A-1230 Vídeň                                                                                    T Ü V

AUSTRIA

__________________________________________________________________________

Strana: 1 ze 3

PEVNOSTNÍ POSUDEK

366-0234-14-WIRD-TB

Výrobce:			    HRE Performance Wheels

CA 92081 Vista

Druh:				    speciální vozové kolo 8,5 J X 20 H2

Typ:				    HRE RS102M 8,5x20

| Provedení | Označení provedení |  | Roztečná kružnice otvorů (mm)/počet otvorů | Střední otvor (mm) | Hloub-ka zálisu kola (mm) | Přípustné zatížení kola (kg) | Přípustný odvalova-cí obvod (mm) | Platné od data výro-by |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Označení kola | Označení středicího kroužku |  |  |  |  |  |  |
| 8.5x20 | 94646 | bez | 130/5 | 71,6 | 50 | 615 | 2100 | 07/14 |

I.1.	Popis speciálních vozových kol

Výrobce:			    : HRE Performance Wheels

: CA 92081 Vista

Obchodní značka		    : HRE Performance Whee

Ochrana proti korozi		    : vícevrstvý vypalovací lak

Hmotnost kola			    : cca 10,9 kg

I.2.	Upevnění kol

Viz bod I. Přehled

I.3.	Označení speciálních vozových kol

Na speciálních vozových kolech je na vnější, resp. vnitřní straně odlité, resp. vyražené následující označení, viz příklad provedení kola 130571644:

: Vnější strana		           : Vnitřní strana

Výrobce			    : -				           : HRE

Obchodní značka		    : -   				           : HRE Performance Wheels

Typ kola			    : -					: RS102M 8,5x20

Provedení kola                           : -                                                  : 94646

Velikost kola                               : -                                                  : 8,5 J X 20 H2

Hloubka zálisu kola                    : -                                                  : ET50

Datum výroby			     : -                                                  : Měsíc a rok výroby

: např. 07.14

Označení původu  		     : -                                                  :

Označení slévárny  		     : -                                                  :

Japonská kontrolní značka	     : -                                                  : JWL

Další označení		     : -                                                  :

__________________________________________________________________________

Akreditované pod registračním číslem KBA-P 00055-00 akreditačním orgánem Spolkového úřadu pro silniční provoz, Spolková republika Německo.

Technická zpráva 366-0234-14-WIRD-TB

T Ü V

AUSTRIA

Díl vozidla:  speciální vozové kolo 8,5 J X 20 H2        Typ kola: RS102M 8,5x20

Žadatel: HRE Performance Wheels                               Stav:  01. 07. 2014 ________________________________________________________________________

Strana: 2 ze 3

Na vnitřní, resp. vnější straně kola mohou být navíc umístěné různé kontrolní znaky.

I.4.	Oblast použití

Speciální vozová kola jsou určená pro osobní motorová vozidla.

II.	Zkouška speciálního vozového kola

Mez únavy zde popsaných speciálních vozových kol byla zkoušena podle „Směrnic pro zkoušku speciálních vozových kol pro motorová vozidla a jejich přívěsy BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkBl S 1377“ ze dne 25. 11. 1998.

II.1	Ráfek kola

Rozměry a tolerance obrysu ráfku odpovídají normě E.T.R.T.O.

II.2.	Materiál speciálních vozových kol:

Složení, hodnoty pevnosti a korozní vlastnosti materiálu jsou uvedené v popisu výrobce; tyto údaje nejsou námi kontrolované.

II.3.	Zkouška pevnosti:

II.3.1.	Zkouška na únavu:

Dynamický ohýbací test byl s pozitivním výsledkem ukončený pro následující zkušební momenty:

| Provedení | Roztečná kružnice otvorů//počet otvorů v mm | Střední otvor v mm | Hloubka zálisu kola v mm | Zatížení kola v kg | Odvalovací obvod v mm | Utahovací moment v Nm zkušební hodnota | Zkušební moment v Nm montážní otvor max. při 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,5x20 | 130/5 | 71,6 | 50 | 615 | 2100 | 150 | 4158 |

II.3.2.	Test valení:

Navíc byla provedena zkouška valení podle „Směrnic pro zkoušku speciálních vozových kol pro osobní motorová vozidla a motocykly“ ze dne 25. 11. 1998.

Jako základ pro test valení byly použité následující hodnoty:

| Provedení | Roztečná kružnice otvorů//počet otvorů v mm | Střední otvor v mm | Hloubka zálisu kola v mm | Rychlost v km/h | Dráha V km | Zatížení v kg | Tlak v pneumatice v barech | Pneumatika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,5x20 | 130/5 | 71,6 | 50 | 60 | 2000 | 1538 | 4,5 | 325/50R20 |

Po absolvování požadované dráhy valení nebyla na kolech zjištěná žádná povrchová trhlina ani omezení funkčnosti.

II.3.3.	Nárazová zkouška:

Jako základ pro nárazovou zkoušku byly použité následující hodnoty:

| Provedení | Roztečná kružnice otvorů//počet otvorů v mm | Střední otvor v mm | Hloubka zálisu kola v mm | Zatížení kola v kg | Rozměr pneumatiky | Padací hmota v kg | Plnicí tlak pneumatiky v barech |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,5x20 | 130/5 | 71,6 | 50 | 615 | 225/35 R20 | 549 | 2 |

Zkouška byla ukončena s pozitivním výsledkem.

III.	Odpadá

IV.	Shrnutí:

Zkoušky byly provedené v souladu s relevantními požadavky EN ISO/IEC 17025:2005.

Žadatel musí mimo jiné zajistit, aby tato zpráva, jakož i její přílohy byly doplněné dodatkem, když

- se u speciálního vozového kola vyskytnou změny z hlediska rozměrového, materiálového

nebo výrobně-technického.

__________________________________________________________________________

Akreditované pod registračním číslem KBA-P 00055-00 akreditačním orgánem Spolkového úřadu pro silniční provoz, Spolková republika Německo.

Technická zpráva 366-0234-14-WIRD-TB

T Ü V

AUSTRIA

Díl vozidla:  speciální vozové kolo 8,5 J X 20 H2        Typ kola: RS102M 8,5x20

Žadatel: HRE Performance Wheels                               Stav:  01. 07. 2014 __________________________________________________________________________

Strana: 3 ze 3

V.	Podklady:

V.2.	Všeobecné pokyny:

Žádné

VI.	Specifické podmínky, které byly stanovené pro dané kolo

74B)   Použité díly k upevnění kola je nutné přezkoušet z hlediska jejich vhodnosti.

[Kulaté razítko]:

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

TÜV                                      [nečitelný podpis]:

A U S T R I A

Cinibulk

expert

Zkušební laboratoř DIN EC ISO/IEC 17025

Vídeň 01. 07. 2014

FEH

__________________________________________________________________________

Akreditované pod registračním číslem KBA-P 00055-00 akreditačním orgánem Spolkového úřadu pro silniční provoz, Spolková republika Německo.